附件1

建设工程质量检测培训大纲

| 时间 | 项目 | 讲课内容大纲 |
| --- | --- | --- |
| 6月20日 | 地基基础检测技术 | 地基基础检测技术的基础知识讲解； 静载试验法（单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、地基荷载试验-土（岩）地基载荷试验、复合地基载荷试验、竖向增强体载荷试验）； 桩身完整性检测（低应变法、声波透射法、钻芯法检测技术）； 锚杆锁定力检测技术； 地基基础检测过程中的常见问题及处理办法，部分工程检测实例分享等。 |
| 6月21日 | 主体结构检测技术 | 1、主体结构检测工作流程、主要检测项目等基础知识讲解； 2、混凝土结构抗压强度检测（回弹法、钻芯法、超声回弹综合法）； 3、混凝土中钢筋检测（钢筋间距检测、钢筋保护层厚度检测）； 4、混凝土楼板厚度检测； 5、混凝土结构后锚固件承载力现场检验（植筋拉拔、锚栓拉拔）； 6、工程识图、工程检测实例分享等。 |
| 6月22日 | 室内环境检测技术 | 1.室内环境检测基础知识； 2.室内环境检测方案编写； 3.室内空气中甲醛浓度的测定（AHMT分光光度法）； 4.室内空气中氨浓度的测定（靛酚蓝分光光度法）； 5.室内空气中苯、甲苯、二甲苯浓度的测定（热解吸-气相色谱法） 6.室内空气中总挥发性有机物（TVOC）浓度的测定（热解吸-气相色谱法）； 7.室内空气中氡浓度的测定； 8.土壤中氡浓度的测定。 |
| 6月23日 | 建筑幕墙检测技术 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能、层间变形性能； 硅酮胶相容性、剥离粘结性、拉伸性能、邵氏硬度、石材的污染性检测； 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂拉剪、压剪； 型材检测：铝型材（抗拉强度、断后伸长率、涂层厚度、隔热型材的纵向剪切、横向抗拉）、钢材（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层厚度）； 面板材料检测：石材（弯曲强度、压缩强度、吸水率、放射性）、铝单板（抗拉强度、断后伸长率、涂层厚度）、玻璃（密封性能、可见光透射比、遮阳系数）； 6、锚栓现场拉拔试验检测。 |
| 6月24日 | 建筑节能检测技术 | 保温系统用材料；绝热材料（干密度、表观密度、压缩性能、抗压强度、导热系数、保温层与基层的拉伸粘结强度）； 配套材料耐碱玻纤网布（单位面积质量、（耐碱）断裂强力、断裂伸长率、耐碱断裂强力保留率）、胶粘剂、抹面砂浆、抗裂砂浆（拉伸粘结强度、压折比）、保温锚栓（抗拉承载力）； 门窗气密性、水密性、抗风压、传热系数检测； 保温材料燃烧性（不燃性、燃烧热值、单体燃烧、可燃性、氧指数）； 建筑玻璃（密封性能、可见光透射比、遮阳系数）。 |
| 6月25日 | 工程材料检测技术 | 1、水泥（基础知识、胶砂强度、胶砂流动度、细度、凝结时间、安定性试验）； 2、钢筋原材检测（基础知识、取样方法、拉伸性能、弯曲性能、反向弯曲、重量偏差试验）、钢筋机械连接检测（取样方法、极限抗拉强度、工艺性能试验）、钢筋焊接检测（取样方法、拉伸试验及评定）； 3、普通混凝土用砂、碎石检测（基础知识、颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度（碎石）、堆积密度（砂）、针片状（碎石）、压碎值（碎石）试验）； 4、混凝土检测（基础知识、立方体抗压强度、抗渗性能试验）； 5、砂浆检测（基础知识、立方体抗压强度、稠度、保水率试验）。 |